INFORMATION

Ausschreibungstext

Regupol® sound 47

Seite 1 von 1

| Liefernachweis | FRANNER HandelsgesmbH Tel.: 0043 -1- 486 16 47-0 Fax: 0043 -1- 486 16 47-4 Römergasse 76 info@franner.at A 1170 Wien www.franner-laermschutz.at |
| --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis EUR | Gesamt EUR |
| 1. | m² | Estrichdämmbahn Regupol® sound 47 Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, volumenelastisch. Fabrikat : Regupol® Estrichdämmbahn Typ : sound 47 oder gleichwertig (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1964) Dicke : 8 mm maximale Dauerlast : 30 kN/m² dynamische Steifigkeit s‘ ≤ 50 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c ≤ 1 mm Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 22 dB Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Einbauort: ____________________________________ | m² |  |

Summe EUR:

Version 102017

Druckdatum: 24.01.2019