INFORMATION

Ausschreibungstext

Regupol® sound and drain 22

Seite 1 von 1

| Liefernachweis | FRANNER HandelsgesmbH Tel.: 0043 -1- 486 16 47-0 Fax: 0043 -1- 486 16 47-4 Römergasse 76 info@franner.at A 1170 Wien www.franner-laermschutz.at |
| --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis EUR | Gesamt EUR |
| 1. | m² | Trittschalldämmung Regupol® sound and drain 22 in Verbindung mit Holzdielenkonstruktion Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239. Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil. Fabrikat : Regupol® Trittschalldämmbahn Typ : sound and drain 22 oder gleichwertig Dicke : 15 mm maximale Dauerlast : 50 KN/m² dynamische Steifigkeit s‘t : ≤ 21 MN/m³ Trittschallverbesserung im System : ∆Lw 30 dB Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-01-02-DE Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, Regupol® sound & drain 22, 27 mm Holzdielen auf Holzlattung verschraubt, flächenbezogene Masse ca. 14,5 kg/m² _________________________________ |  |  |

Summe EUR:

Version 122017

Druckdatum: 01.02.2019